Załącznik nr 7

Do SIWZ

# SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

Rawa Mazowiecka, styczeń 2007

- Część ogólna

1.1.  Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest naprawa nawierzchni dróg w Rawie Mazowieckiej w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni ulic gminnych

i powiatowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania w zakresie wykonania

i odbioru robót drogowych.

S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót

o zakresie, który obejmuje:

- obcięcie ubytków nawierzchni do regularnych kształtów,

- przygotowanie podłoża,

- uzupełnienie nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno- bitumiczną,

- zawałowanie wbudowanej masy do poziomu istniejącej nawierzchni.

1.2.Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i poleceniami Zamawiającego.

1.2.1. Zgodność  robót z ST.

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Umowy.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń

w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić  Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonywane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z ST

i  wpłynie  to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie  materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.2.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca ponosi koszty związane z zajęciem pasa drogowego.

Projekt organizacji ruchu sporządza Wykonawca.

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien  być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

Prace w miarę możliwości należy przeprowadzać w godzinach nocnych, aby nie utrudniać ruchu pojazdów i pieszych. W czasie  wykonywania robót Wykonawca, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwać wszystkie tymczasowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu: zapory, światła, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy  tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą zaakceptowane przez Zamawiającego.

Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonania wszelkich, niezbędnych uzgodnień, jak też ubezpieczenia miejsca robót od  o.c..

1.2.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W czasie wykonywania robót Wykonawca będzie:

a/ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm,

b/ utrzymywać Teren Budowy w stanie bez wody stojącej

c/ unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej

i innych, a wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

1.2.4. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeń biurowych, socjalnych i magazynów.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat robót albo przez personel Wykonawcy.

1.2.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe  dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobaty techniczne, wydane przez uprawniona jednostkę technologicznych, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót , a po zakończeniu i szkodliwości zanika / np. materiały pylaste/ mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań wbudowania.

Jeżeli  wymagają  tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać  zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

1.2.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń podziemnych Wykonawca  bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracować dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.2.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiać Zamawiającego.

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończone fragmenty robót w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadać za naprawę wszelkich robót

w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego.

1.2.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel  nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt

i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych  na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie  i są uwzględnione

w cenie kontraktowej.

1.2.9. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót przez pełen okres trwania Umowy. Wykonawca będzie utrzymywać roboty  do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy  były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien  rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Powyższe dotyczy także znaków geodezyjnych  i znaków granicznych pasa drogowego.

- Materiały

Zastosowane materiały budowlane powinny spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo Budowlane tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znaki bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

Masa mineralno-bitumiczna użyta do wykonania czynności określonych                      w przedmiocie zamówienia winna spełniać kryteria zawarte w normach  branżowych BN.

  - Źródła uzyskania materiałów.

Co najmniej na 10 dni przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące  proponowanego źródła wytwarzania,  zamawiania lub  wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie  materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do  prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła

w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.

  - Inspekcja wytwórni materiałów.

Wytwórnie materiałów mogą być  okresowo kontrolowane przez  Zamawiającego w celu  sprawdzenia  zgodności  stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem  jakości.

W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzać inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:

a/ Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz      producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,

b/ Zamawiający będzie miał wolny  dostęp, w dowolnym czasie, do tych  części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych  do realizacji kontraktu.

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną  przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Jeżeli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca  wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie  przyjęciem i nie zapłaceniem.

  - Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały, do czasu  gdy będą one potrzebne do robót były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach zorganizowanych  przez Wykonawcę.

  - Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli ST przewiduje możliwość wariantowego stosowania rodzaju materiału

w  wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego

o swoim    zamiarze co najmniej 7 dni przed użyciem materiału, albo

w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj  materiału nie może być  później zmieniany bez zgody Zamawiającego.

- Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany  do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem  typów wskazaniom zawartym w ST .

W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być  uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i wskazaniach Zamawiającego

w terminie przewidzianym Umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy  lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi  Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.

Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego , nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

- Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie

z zasadami określonymi w ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym Umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych  parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Zamawiającego będą usunięte z terenu budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz  do terenu budowy.

- Wykonywanie robót.

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Roboty powinny być wykonane zgodnie z przedmiarami robót, oraz następującymi przepisami ogólnymi:

- Prawo budowlane – ustawa z dnia 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami,

- Polskimi normami,

- Normami branżowymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz  za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne  wytyczenie w planie

i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót. Następstwa  jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu

i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych

w Umowie , ST, a także  w normach i wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalne występujące  przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań  naukowych oraz inne czynniki wpływające  na rozwiązaną kwestie.

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

Skutki finansowe z tego tytułu  ponosi Wykonawca.

- Kontrola jakości robót.

  - Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem

i wykonaniem , aby osiągnąć założona jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za  pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel , laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  i badań materiałów  oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą  stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań  i ich częstotliwości są określone w ST, normach

i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie

z Umową.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa , że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jeżeli niedociągnięcia będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia

w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

  - Pobieranie próbek.

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie , że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budą wątpliwości co do jakości, o ile  kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek:

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i  zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane

i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.

  - Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie

z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania , Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

  - Raporty z badań.

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów

z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Wyniki badań /kopie/ będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

  - Badania przeprowadzone przez Zamawiającego.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i  zapewniona mu będzie wszelka pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Zamawiający, po  uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót  prowadzonego  przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów

i robót z wymaganiami ST  na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium  przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z  ST.

W takim wypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań

i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

  - Aprobaty techniczne materiałów i atesty jakości urządzeń.

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające aprobaty techniczne właściwych instytucji i certyfikat  lub  świadectwo zgodności producenta.

Produkty  przemysłowe będą posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu.

Materiały posiadające certyfikaty, a urządzenia- ważne legalizacje, mogą być badane  w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z  ST to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

  - Dokumenty.

  - Księga Obmiaru

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie  faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły

w jednostkach przyjętych w ofercie i wpisuje się do Księgi Obmiaru.

  - Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, świadectwa  zgodności i materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiającym.

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

  - Pozostałe dokumenty

Do dokumentów związanych z robotami zalicza się, oprócz wymienionych

w pkt. (1) i (2) następujące dokumenty:

a/ protokóły przekazania Terenu Budowy,

b/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

c/ protokóły odbioru robót

d/ protokóły z narad i ustaleń

e/ korespondencję związaną z robotami.

  - Przechowywanie dokumentów

Dokumenty związane z robotami będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Obowiązek zabezpieczenia spoczywa  na Wykonawcy.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla Zamawiającego

i  przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

- Obmiar robót.

  - Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z ST, w jednostkach ustalonych w ofercie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie  obmierzanych robót i terminu obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym  czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę

i Zamawiającego.

  - Zasady określenia ilości robót i materiałów.

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

  - Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Zamawiającego.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane

w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

  - Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary będą  przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót,

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca mogą  być dołączone w formie załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

- Odbiór Robót.

  - Rodzaje odbiorów.

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom  odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

a/odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b/odbiorowi częściowemu

c/odbiorowi ostatecznemu

  - Odbiór robót  zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót  zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym  procesie  realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych  korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Zamawiający.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca Zamawiającemu.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni  od daty powiadomienia Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników laboratoryjnych oraz ocenę wizualną

w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami.

  - Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

Odbioru częściowego robót dokonuje się w/g. zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

  - Odbiór ostateczny.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości , jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem

o tym fakcie Zamawiającego.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5.

Odbioru ostatecznego robót dokona Zamawiający w obecności Wykonawcy.

Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów , wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z ST.

W toku odbioru ostatecznego robót Zamawiający zapozna się z realizacją  ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych , zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania  wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub nie zakończenia pełnego zakresu robót, Zamawiający przerwie  swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

  - Dokumentu do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonywania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony w/g. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- ST,

- Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie  wykonania jego zaleceń,

- Księgi Obmiaru,

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST,

- Certyfikaty i świadectwa zgodności  wbudowanych materiałów,

- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

- zakres i lokalizację wykonanych robót,

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

- Podstawa płatności.

Podstawa płatności jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną w ST.

Cena jednostkowa będzie  uwzględniać wszystkie czynności, wymagania

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty

w pkt. 9 ST.

Cena jednostkowa będzie obejmować:

- robociznę bezpośrednią,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi /sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy/,

- koszty pośredni, w skład których wchodzą: płace personelu

i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty    urządzenia zaplecza budowy/ w tym energii, wody, budowy dróg dojazdowych itp. / koszty oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi  przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą propozycją kosztorysową.

- Przepisy Związane.

Warunki ogólne i szczegółowe umowy.

# Text boxes

## Przetarg nieograniczony  na remonty  cząstkowe nawierzchni ulic w Rawie Mazowieckiej (2007-2008).

## Przetarg nieograniczony  na remonty  cząstkowe nawierzchni ulic w Rawie Mazowieckiej(2007-2008).

## Przetarg nieograniczony  na remonty  cząstkowe nawierzchni ulic w Rawie Mazowieckiej (2007-2008).

## Przetarg nieograniczony  na remonty  cząstkowe nawierzchni ulic w Rawie Mazowieckiej (2007-2008).

## Przetarg nieograniczony  na remonty  cząstkowe nawierzchni ulic w Rawie Mazowieckiej (2007-2008).

## Przetarg nieograniczony  na remonty  cząstkowe nawierzchni ulic w Rawie Mazowieckiej (2007-2008).

## Przetarg nieograniczony  na remonty  cząstkowe nawierzchni ulic w Rawie Mazowieckiej (2007-2008).

## Przetarg nieograniczony  na remonty  cząstkowe nawierzchni ulic w Rawie Mazowieckiej (2007-2008).

## Przetarg nieograniczony  na remonty  cząstkowe nawierzchni ulic w Rawie Mazowieckiej (2007-2008).

## Przetarg nieograniczony  na remonty  cząstkowe nawierzchni ulic w Rawie Mazowieckiej (2007-2008).

## Przetarg nieograniczony  na remonty  cząstkowe nawierzchni ulic w Rawie Mazowieckiej (2007-2008).

## Przetarg nieograniczony  na remonty  cząstkowe nawierzchni ulic w Rawie Mazowieckiej (2007-2008).